常用金属材料密度表

| 材 料 | 密 度 |  | 材 料 | 密 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝 | 2.7 |  | 黄铜 | 8.5—8.85 |
| 铜 | 8.93 |  | 锡青铜 | 8.8—8.9 |
| 铁 | 7.87 |  | 铝板 | 2.73 |
| 铸铁 | 6.6—7.4 |  | 锻铝 | 2.65—2.8 |
| 不锈钢 | 7.75 |  | 铸铝 | 2.55—2.67 |
|  |  |  |  | g / cm3 |

方    形   长×宽×高×密度÷1000　　　          单位为厘米

圆    柱   π×半径×半径×高度×密度÷1000　　　单位为厘米

圆    形   2×π×半径

周长面积   π×半径×半径